# 常用工程塑料的种类及主要特性

## 常用工程塑料的名称代号、特性及用途

| 名称 (代号) | 主要特性 | 用途举例 |
| --- | --- | --- |
| 热塑性塑料 |
| 聚乙烯 (PE) | 高压聚乙烯柔软、透明、无毒；低压聚乙烯刚硬、耐磨、耐蚀，电绝缘性较好 | 高压聚乙烯：薄膜、软管、塑料瓶；低压聚乙烯：化工设备、管道、承载不高的齿轮、轴承等 |
| 聚丙烯 (PP) | 强度、硬度、弹性均高于聚乙烯，密度小，耐热性良好，电绝缘性能和耐蚀性能优良，韧性差，不耐磨，易老化 | 法兰、齿轮、风扇叶轮、泵叶轮、把手、电视机(收录机)壳体以及化工管道、容器、医疗器械等 |
| 聚氯 乙烯 (PVC) | 较高的强度和较好的耐蚀性。软质聚氯乙烯，其伸长率高，制品柔软，耐蚀性和电绝缘性良好 | 废气排污排毒塔、气体液体输送管，离心泵、通风机、接头；软质PVC：薄膜、雨衣、耐酸碱软管、电缆包皮、绝缘层等 |
| 聚苯 乙烯 (PS) | 耐蚀性、电绝缘性、透明性好，强度、刚度较大，耐热性、耐磨性不高，抗冲击性差，易燃、易脆裂 | 纱管、纱绽、线轴；仪表零件、设备外壳；储槽、管道、弯头；灯罩、透明窗；电工绝缘材料等 |
| ABS 塑料 | 较高强度和冲击韧度，良好的耐磨性和耐热性，较高的化学稳定性和绝缘性，易成形，机械加工性好，耐高、低温性能差，易燃，不透明 | 齿轮、轴承、仪表盘壳、冰箱衬里以及各种容器、管道、飞机舱内装饰板、窗框、隔音板等，也可制作小轿车车身及档泥板、扶手、热空气调节导管等汽车零件 |
| 聚酰胺 (PA) (尼龙或锦纶) | 强度、韧性、耐磨性、耐蚀性、吸振性、自润滑性良好，成形性好，无毒、无味。蠕变值较大，导热性较差，吸水性高，成形收缩率大 | 尼龙610、66、6等，制造小型零件(齿轮、蜗轮等)；芳香尼龙制作高温下耐磨的零件，绝缘材料和宇宙服等。应注意，尼龙吸水后性能及尺寸发生很大变化 |
| 聚碳 酸酯 (PC) | 抗拉、抗弯强度高，冲击韧度及抗蠕变性能好，耐热性、耐寒性及尺寸稳定性较高，透明度高，吸水性小，良好的绝缘性和加工成形性，化学稳定性差 | 垫圈、垫片、套管、电容器等绝缘件；仪表外壳、护罩；航空及宇航工业中制造信号灯、挡风玻璃，座舱罩、帽盔等 |
| 聚四氟乙烯 (塑料王) (PTFE) | 优异的耐化学腐蚀性，优良的耐高、低温性能，摩擦因数小，吸水性小，硬度、强度低，抗压强度不高，成本较高 | 减摩密封零件、化工耐蚀零件与热交换器以及高频或潮湿条件下的绝缘材料，如化工管道、电气设备、腐蚀介质过滤器等 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 (有机玻璃) (PMMA) | 透光率92%，相对密度为玻璃的一半，强度、韧性较高，耐紫外线、防大气老化，易成形，硬度不高，不耐磨，易溶于有机溶剂，耐热性、导热性差，膨胀系数大 | 飞机座舱盖、炮塔观察孔盖、仪表灯罩及光学镜片，防弹玻璃、电视和雷达标图的屏幕、汽车风挡、仪器设备的防护罩等 |
| 热固性塑料 |
| 酚醛塑料 (PE) | 一定的强度和硬度, 较高的耐磨性、耐热性，良好的绝缘性和耐蚀性，刚度大，吸湿性低，变形小，成形工艺简单，价格低廉。缺点是质脆，不耐碱 | 插头、开关、电话机、仪表盒、汽车刹车片、内燃机曲轴、皮带轮、纺织机和仪表中的无声齿轮、化工用耐酸泵、日用用具等 |
| 环氧塑料 (EP) | 比强度高，韧性较好，耐热、耐寒、耐蚀、绝缘，防水、防潮、防霉，良好的成形工艺性和尺寸稳定性。有毒，价格高 | 塑料模具、精密量具、灌封电器、配制飞机漆、油船漆、罐头涂料、印刷线路等 |

塑料是以树脂（天然的或合成的）为主要组分，加入一些用来改善使用性能和工艺性能的添加剂而制成的。因其通常在加热、加压条件下塑制成型，故称为塑料。

塑料的分类

  1. 按树脂的性质分类
   热塑性塑料：在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料。 如聚乙烯塑料、聚氯乙烯塑料。
   热固性塑料：因受热或其它条件能固化成不熔不溶性物料的塑料。如酚醛塑料、环氧塑料等。 

  2. 按塑料使用范围分类 
    通用塑料：指产量大、用途广、成型性好、价廉的塑料。如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。 
    工程塑料：指能承受一定的外力作用，并有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。如ABS、尼龙、聚矾等。 
    特种塑料：般指具有特种功能（如耐热、自润滑等），应用于特殊要求的塑料。如氟塑料、有机硅等。

塑料的基本性能

1. 质轻、比强度高。塑料质轻，一般塑料的密度都在0.9~2.3克/厘米3之间，只有钢铁的1/8~1/4、铝的1/2左右，而各种泡沫塑料的密度更低，约在0.01~0.5克/厘米3之间。按单位质量计算的强度称为比强度，有些增强塑料的比强度接近甚至超过钢材。例如合金钢材，其单位质量的拉伸强度为160兆帕，而用玻璃纤维增强的塑料可达到170~400兆帕。

2. 优异的电绝缘性能。几乎所有的塑料都具有优异的电绝缘性能，如极小的介电损耗和优良的耐电弧特性，这些性能可与陶瓷媲美。

3. 优良的化学稳定性能。一般塑料对酸碱等化学药品均有良好的耐腐蚀能力，特别是聚四氟乙烯的耐化学腐蚀性能比黄金还要好，甚至能耐"王水"等强腐蚀性电解质的腐蚀，被称为"塑料王"。

4. 减摩、耐磨性能好。大多数塑料具有优良的减摩、耐磨和自润滑特性。许多工程塑料制造的耐摩擦零件就是利用塑料的这些特性，在耐磨塑料中加入某些固体润滑剂和填料时，可降低其摩擦系数或进一步提高其耐磨性能。

5. 透光及防护性能。多数塑料都可以作为透明或半透明制品，其中聚苯乙烯和丙烯酸酯类塑料象玻璃一样透明。有机玻璃化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯，可用作航空玻璃材料。聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等塑料薄膜具有良好的透光和保暖性能，大量用作农用薄膜。塑料具有多种防护性能，因此常用作防护保装用品，如塑料薄膜、箱、桶、瓶等。

6. 减震、消音性能优良。某些塑料柔韧而富于弹性，当它受到外界频繁的机械冲击和振动时，内部产生粘性内耗，将机械能转变成热能，因此，工程上用作减震消音材料。例如，用工程塑料制作的轴承和齿可减小噪音，各种泡沫塑料更是广泛使用的优良减震消音材料。

上述塑料的优良性能，使它在工农业生产和人们的日常生活中具有广泛用途；它已从过去作为金属、玻璃、陶瓷、木材和纤维等材料的代用品，而一跃成为现代生活和尖端工业不可缺少的材料。

然而，塑料也有不足之处。例如，耐热性比金属等材料差，一般塑料仅能在100℃以下温度使用，少数200℃左右使用；塑料的热膨胀系数要比金属大3~10倍，容易受温度变化而影响尺寸的稳定性；在载荷作用下，塑料会缓慢地产生粘性流动或变形，即蠕变现象；此外，塑料在大气、阳光、长期的压力或某些质作用下会发生老化，使性能变坏等。塑料的这些缺点或多或少地影响或限制了它的应用。但是，随着塑料工业的发展和塑料材料研究工作的深入，这些缺点正被逐渐克服，性能优异的新颖塑料和各种塑料复合材料正不断涌现。 

相关塑料的文章: 塑料代号中英文缩写

常用的工程塑料品种，如聚铣胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚酯、聚苯醚、聚砜，它们都是热塑性塑料。 
9 S' J2 h3 X8 z% |
; ^/ i, X8 \/ [0 z8 j" h. c聚铣氨（PA） ( [# D, H" a% o/ T! Z
. F6 b( X. }- b; o: ]. t  J' L
聚铣氨又称尼龙，包括尼龙6、尼龙66、尼龙11、尼龙12、芳香族尼龙等品种，常用的是尼龙6和尼龙66。它们都是尼龙纤维的原料，但也是重要的塑料。尼龙6和尼龙66都是乳白色、半透明的结晶性塑料，具有耐热性、耐磨性，同时耐油性优良。但有吸水性是其缺点，其机械性质随吸湿的程度有很大变化，而且制品的尺寸也改变。 + S. `: x; K, M) p9 ?
7 J9 x5 c3 b' R4 X, ~/ p
聚碳酸酯（PC） ' _0 _* ]# V( m9 o
6 J2 |; F7 j, W4 m' V) m" V3 G
聚碳酸酯是透明、强度高，具有耐热性的塑料。尤其是冲击强度大，在塑料中属于佼佼者，而且抗蠕变性能好，甚至在120℃下仍保持其强度。因此，作为工业用塑料而被广泛应用。但是， 耐化学药品性稍低， 不耐碱、强酸和芳香烃。聚碳酸酯适于注塑、挤塑、吹塑等加工。 ( J6 A! ?. h3 d2 Q
3 P- U0 y" u6 k5 ?
聚甲醛（POM） 
4 @6 i* u8 h" ~* x- z2 @: x3 e. {: G" ]% p/ {2 S
聚甲醛是乳白色不透明的塑料，抗磨性、回弹性及耐热性等性能优良。通过注塑法广泛用于制造机械部件， 还可以做弹簧，是典型的工程塑料。聚酯 常用的聚酯为聚对苯二甲酸乙二酯（PET），它是由对苯二甲酸与乙二醇进行缩聚反应制得的，也是生产涤纶纤维的原料。这种聚酯具有耐热性和良好的耐磨性，而且有一定强度和优良的不透气性。聚对苯二甲酸乙二酯制成的双向拉伸薄膜广泛用于录音带、电影及照相软片等。双向拉伸吹塑制品的瓶子，由于透明及二氧化碳不易透明，常用作碳酸饮料的容器。1 d. x' E$ a( D' a! I$ n

# ]- \. O% v  J' G7 l聚苯醚 （PPO） 
- |8 r0 [! S, C' @  ]) |+ d: O7 j/ e8 p# }
聚苯醚是本世纪60年代发展起来的高强度工程塑料，它有很高的机械强度和抗蠕变性能；电性能优异，耐高温于120℃，且在很宽的温度范围内，尺寸稳定，机械性能和电性能变化很小；吸湿很小，耐水蒸汽蒸煮。广泛用在电子、电器部件、医疗器具、照相机和办公器具等方面。 8 y2 e3 r. c; o1 U
  k! x4 a- K3 k# [  {
聚砜（PSF） ) q' m: j+ [) X% R* D' k

$ t/ W5 ~3 w. d# B' J: X) L聚砜是60年代中期出现的一种热塑性高强度工程塑料。聚砜的特点是耐温性好，介电性能优良，在水和湿气或190℃的环境下，仍保持高的介电性能。此外，耐辐照也是它的优点。由于这些独特的性能，它可以用来制作汽车、飞机等要求耐热而有刚性的机械零件，也被用来作尺寸精密的耐热和电器性能稳定的电器零件， 如线圈骨架、电位器部件等。

EVA材料具体是什么材料

悬赏分：0 - 解决时间：2007-5-4 14:17

提问者： 江西农民工 - 高级弟子 三级

最佳答案

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)

EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物，一般醋酸乙烯（VA）含量在5%～40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

是一种比较常见的中底材料，通常叫一次发泡有一定的缓冲作用，但这种材料很滑，所以一般是和硬橡胶混合的用，EVA是一种普通的材料 ，在很多运动鞋上都有但在效果作用上还很难和AIR相媲美。

27

## 常用工程塑料优缺点简介

ABS塑料 

特点： 
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好. 
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理. 
3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。 
4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。 

ABS工程塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。 

ABS工程塑料的缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性较差。 
用途：适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件. 

ABS+PC， 
俗称ABS加聚碳。是国内少数几种可能透用 的合料之一，不能自燃，外火燃烧时，表面有象聚碳燃烧一样的小颗粒析出， 黑色低于ABS，常见于电器件、 机械零配件等 

聚酰胺(PA，俗称尼龙) 
PA是特性:坚韧、牢固、耐磨，无毒性. 
缺点:不可长期与酸碱接触。 
常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等。 


PC是聚碳酸酯的简称，聚碳酸酯的英文是Polycarbonate，简称PC工程塑料，PC材料其实就是我们所说的工程塑料中的一种，作为被世界范围内广泛使用的材料， 
聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好， 
聚碳酸酯的耐磨性差。一些用於易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。 
日常常见的应用有光碟，眼睛片，水瓶，防弹玻璃，护目镜、银行防子弹之玻璃、车头灯等等、动物笼子宠物笼子。 
聚碳酸酯还被用来制作登月太空人的头盔面罩。苹果公司的ipod音乐播放器和ibook笔记本电脑外壳也使用聚碳酸酯制作。 

PMMA 
化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯 
缺点MMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等 
超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏,该产品分为有硬化涂层,没有硬化涂层两种.其特点是透光率极好,没有杂质,静电保护膜,表面硬化厚后硬度可达5-6H以上. 目前特别推荐用于硬化处理的PMMA材料,国内称为"生板". 
PC镜片介绍：最早用于军事和工业防护（如飞机透明仓、安全面罩等），材料具有优异的抗冲击力。90年代后，由于科技的发展，光学级的PC材料得到应用，开始用于高级光学镜片。0.5CM的PC材料可阻挡20米外的手枪射击，一般PC镜片用锤子也不易砸碎。 

POM:聚甲醛 
为乳白色不透明的结晶性线型聚合物。 
综合性能好,抗疲劳性是热塑性塑料中最好的,常温下力学性能优秀。耐磨耗,摩擦系数小,尺寸稳定性好,表面光泽,抗蠕变性、耐扭曲性、抗反复冲击性、耐去载回复性都好。 
但成型收缩率大,但热稳定性差，易燃烧，在大气中暴晒易老化. 
适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件 

PP:聚丙烯 
特点： 
无毒、无味，度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响, 
但低温时变脆、不耐磨、易老化. 
适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件 。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。 

PE是聚乙烯。 
聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良； 
但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。 
PE用途很广,又分为高密,低密和线性PE,日常应用的最多的是做成各种塑料薄膜和塑料布 

PPO 聚苯醚 
1、为白色颗粒。综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。 
2、有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。 
3、MPPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料，目前市面上的材料均为此种材料。 
4、有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。 
5、阻燃性良好，具有自息性，与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻，无毒 
缺点: 
流动性差，为类似牛顿流体，粘度对温度比较敏感，制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解，分解时产生腐蚀气体。 
1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。 
2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。 
3、可制作螺丝、紧固件及连接件。 
4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。 

聚氯乙烯 PVC 
本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚苯烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。 
常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等 

TPE热塑性弹性体 
透明系列有各种软硬度,可直接由注塑加工。其透明的外观、平滑的表面、柔软的触感及无毒的特性使之成为绝佳的透明材料。 
适用于各种透明部件,如玩具、软质鞋垫和一般的透明产品等。 

TPO,聚烯烃热塑性弹性体.通常由乙烯和辛烯等的共聚物 
聚烯烃热塑性弹性体是一种高性能弹性材料,它的性能类似橡胶,加工方法与塑料相同. 
为橡胶的换代产品而应用于轿车,电缆、轻纺、建筑,家电等领域

## 塑料代号中英文缩写

2007-10-5 08:15

# 塑料代号中英文缩写

| 缩写代号 | 塑料英文全名 | 塑料中文全名 |
| --- | --- | --- |
| AAS | Acrylnitril-Acrylicester-Styrene Copolymer | 丙烯腈、丙烯酸酯、苯乙烯共聚物 |
| ABR | (参见AR)Acrylester-Butadiene Rubber(ASTM) | 丙烯酸酯-丁二烯橡胶 |
| ABS | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymer(GB,DIN,ASTM,ISO) | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| ACM | (参见AR)Acrylester-2-Chlorovinylether rubber(ASTM) | 丙烯酸酯-2-氯乙烯醚橡胶 |
| ACS | SAN blend with chlorinated polyethylene | 苯乙烯、丙烯腈与氯化聚乙烯混合物 |
| AFMU | Nitroso rubber;Terpolymers of TFE, Trifluoronitrosomethane and Nitrosoperfluorobutyric acid(ASTM) | 亚硝基橡胶; 三氟亚硝基甲烷、亚硝基全氟丁酸 |
| AL | Alginate Fibers | 藻朊酸纤维 |
| ALK | Alkyd Resin | 醇酸树脂 |
| AMMA | Acrylnitril-Methylmethacrylate Copolymer(GB,DIN,ISO) | 丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯共聚物 |
| ANM | (参见AR)Acrylester-Acrylnitril Rubber(ASTM) | 丙烯酸酯丙烯腈橡胶 |
| AP | (参见APK,EPM,EPR)Ethylene-Propylene Rubber | 乙丙橡胶 |
| APK | (参见AP,APT,EPM,EPR)Ethylene-Propylene Rubber | 乙丙橡胶 |
| APT | (参见EPDM,EPT,EPTR)Ethylene-Propylene Terpolymerisate Rubber | 三元乙丙橡胶 |
| AR | (参见ABR,ACM,ANM)Acrylester Rubber(BS) | 丙烯酸酯橡胶 |
| ASA | Acrylonitril-Styrene-Acrylate Copolymer(GB,DIN) | 丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸酯共聚物 |
| ASE | Alkylsulfonic Acid Ester(ISO) | 烷基磺酸酯 |
| AU | Polyester based Polyurethane Rubber(ASTM) | 聚酯型聚氨酯橡胶 |
| BBP | Benzyl Butyl Phthalate(DIN,ISO) | 邻苯二酸丁酯苯酯 |
| BOA | Benzyl Octyl Adipate(ISO) | 已二酸辛酯苄酯 |
| BMC | Bulk Moulding Compound | 块状模塑料 |
| BR | Polybutadiene Rubber(ASTM) | 聚丁二烯橡胶 |
| Buty1 | (参见IIR,PIBI)Buty1 Rubber(BS) | 丁基橡胶 |
| CA | 1.Cellulose Acetat(GB,DIN,ASTM,ISO) 2.Acetate Rayon | 乙酸纤维素 醋纤人造丝 |
| CAB | Cellulose Acetate Butyrate(GB ,DIN,ASTM,ISO) | 乙酸丁酸纤维素 |
| CAP | Cellulose Acetate Propionte(GB,DIN,ASTM) | 乙酸丙酸纤维素 |
| CC | Cuproammonium Fiber | 铜铵丝 |
| CF | Cresol Formaldehyde Resin(GB,DIN) | 甲酚甲醛树脂 |
| CFK | (参见KFK)Chemical Fiber Reinforced Plastics | 化纤增强塑料 |
| CFM | (参见PCTFE)Polychloro-Trifluoro Ethylene(ASTM) | 聚三氟氯乙烯 |
| CFRP | Carbon Fiber Reinorced Plastics | 碳纤维增强塑料 |
| CHC | (参见CHR,CO,ECO)Epichlorohydrin Ethylenoxide Rubber | 共聚氯醇乙烯化氧橡胶 |
| CHR | (参见CHC,CO,ECO)Epichlorohydrin Rubber | 均聚氯醇橡胶 |
| CM | (参见CPE)Chlorinated Polyethyene(ASTM) | 氯化聚乙烯 |
| CMC | Carboxymethyl Cellulose(GB,DIN,ASTM) | 羧甲基纤维素 |
| CN | (参见NC)Cellulose Nitrate(GB,DIN,ASTM) | 硝酸纤维素 |
| CO | (参见CHC,CHR,ECO)Epichlorhydrin Rubber; Polychloro-methyl-oxiran(ASTM) | 氯醇橡胶 |
| CP | Cellulose Propionate(GB,DIN,ISO) | 丙酸纤维素 |
| CPE | (参见CM)Chorinated Polyethylene | 氯化聚乙烯 |
| CPVC | (参见PC,PeCe,PVCC)Chlorinated PVC | 氯化聚氯乙烯 |
| CR | Poly-2-chlorobutadiene-1,3 chloroprene Rubber(ASTM,BS) | 氯丁橡胶 |
| CS | Casein Plastics(GB,DIN) | 酪素塑料 |
| CSM | (参见CSPR)Chlorosulfonated Polyethyelene(ASTM) | 酪磺化聚乙烯(海普隆商品) |
| CSPR | (参见CSM)Chlorosulfonated Polyethyelene(BS) | 氯磺化聚乙烯(海普隆商品) |
| CT | Triacetate Fiber | 三醋酸纤维 |
| CTA | Cellulose Triacetate(GB) | 三乙酸纤维素 |
| CV | Viscose Rayon | 粘胶丝 |
| DABCO | Triethylene Diamine | 三乙撑二胺 |
| DAP | (参见FDAP)Diallyl Phthalate Resin(DIN,ASTM) | 苯二酸二烯丙酯树脂 |
| DBP | Dibutyl Phthalate(DIN,ISO,IUPAC) | 邻苯二(甲)酸二丁酯 |
| DCP | Dicapryl Phthalate(DIN,ISO,IUPAC) | 邻苯二酸辛酯 |
| DDP | Didecyl Phthalate(DIN,ISO,IUPAC) | 邻苯二酸二癸酯 |
| DEP | Diethyl Phthalate(ISO) | 邻苯二酸二乙酯 |
| DHP | Diheptyl Phthalate(ISO) | 邻苯二酸二庚酯 |
| DHXP | Dihexyl Phthalate(ISO) | 邻苯二酸二已酯 |
| DIBP | Diisobutyl Phthalate(DIN,ISO) | 邻苯二酸二异丁酯 |
| DIDA | Diisodecyl Adipate(DIN,ISO,IUPAC) | 已二酸二异类癸酯 |
| DIDP | Diisodecyl Phthalate(DIN,ISO,IUPAC) | 邻苯二酸二异癸酯 |
| DINA | Diisononyl Adipate(ISO) | 已二酸二异壬酯 |
| DINP | Diisononyl Phthalate(DIN,ISO) | 邻苯二酸二异壬酯 |
| DIOA | Diisooctyl Adipate(DIN,ISO,IUPAC) | 已二酸二异辛酯 |
| DIOP | Diisooctyl Phthalate(DIN,ISO,IUPAC) | 邻苯二酸二异辛酯 |
| DIPP | Diisopentyl Phthalate | 邻苯二酸二异戊酯 |
| DITDP | Diisotridecyl P(DIN,ISO) | 邻苯二酯二异十三酯 |
| DITP | (参见DITDP)Diisotridecyl Phthalate(DIN) | 邻苯二酯二异十三酯 |
| DMC | Dough Molding Compound | 面团模塑料 |
| DMF | Dimethyl Formamide | 二甲基甲酰胺 |
| DMP | Dimethyl Phthalate(ISO) | 邻苯二酸二甲酯 |
| DMT | Dimethyl Terephthalate | 对苯二酯二甲酯 |
| DNP | Dinonyl Phthalate(ISO,IUPAC) | 邻苯二酸二壬酯 |
| DOA | Dioctyl Adipate,Di-2-Ethyexyl Adipate(DIN,ISO,IUPAC) | 已二酯二辛酯,已二酸二(2-乙已基)酯 |
| DODP | (参见ODP)Dioctyl Decyl Phthalate(ISO) | 邻苯二酸辛、癸酯 |
| DOIP | Dioctyl Isophthalate,Di-2-Ethylhexyl Isophthalate(DIN,ISO) | 间苯二酸二辛酯,间苯二酸二(2-乙已基)酯 |
| DOP | Dioctyl Phthalate Di-2-Ethylhexyl Phthalate(DIN,ISO,IUPAC) | 邻苯二酸二辛酯,邻苯二酯二(2-乙已基)酯 |
| DOS | Dioctyl Sebacate,Di-2-Ethylhexyl Sebacate(DIN,ISO,IUPAC) | 癸二酸二辛酯,癸二酸二(2-乙已基)酯 |
| DOTP | Dioctyl Terephthalate,Di-2-Ethylhexyl Terephthalate(DIN,ISO) | 对苯二酸二辛酯,对苯二酸二(2-乙已基)酯 |
| DOZ | Dioctyl Azelate,Di-2-Ethylhexyl Azelate(DIN,ISO,IUPAC) | 壬二酸二辛酯,壬二酸二(2-乙已基)酯 |
| DPCF | Diphenyl Cresyl Phosphate(ISO) | 磷酸二苯甲苯酯 |
| DPOF | Diphenyl Octyl Phosphate(ISO) | 磷酸二苯辛酯 |
| DUP | Diundecyl Phthalate | 苯二酸十一烷酯 |
| EC | Ethyl Cellulose(GB,DIN) | 乙基纤维素 |
| ECB | Ethylene Copolymer Bitumen Mixture | 乙烯共聚体与沥青混合物 |
| ECO | (参见CHC,CHR,CO)Epichlorohydrin Rubber(ASTM) | 氯醇橡胶 |
| EEA | Ethylene Ethylacrylate Copolymer(ISO) | 乙烯/丙烯酸乙酯共聚物 |
| ELO | Epoxydized Linseed Oil(DIN,ISO) | 环氧化亚麻仁油 |
| EP | Epoxy Resin(GB) | 环氧树脂 |
| E/P | Ethylene Propylene Copolymer(GB,ISO) | 乙烯/丙烯共聚物 |
| EPDM | (参见APT,EPT,EPTR)Ethylene Propylene Terpolymer Rubber | 三元乙丙橡胶 |
| EP-G-G | Epoxy Resin Prepregnated Glassfiber Textile | 玻璃纤维织物环氧预浸渍物 |
| EP-K-L | Epoxy Resin Prepregnated Carbonfiber | 碳纤维环氧预浸渍物 |
| EPM | (参见AP,APK,EPR)Ethylene Propylene Rubber(ASTM,ISO) | 乙丙橡胶 |
| EPR | (参见AP,APK,EPM)Ethylene Propylene Rubber(BS) | 乙丙橡胶 |
| EPS | Expandable Polystyrene | 可发性聚苯乙烯 |
| EPT | (参见APT,EPDM,EPTR)Ethylene Propylene Terpolymer Rubber | 三元乙丙橡胶 |
| EPTR | (参见APT,EPDM,EPT)Ethylene Propylene Terpolymer Rubber(BS) | 三元乙丙橡胶 |
| E-PVC | PVC Emulsions Polymerisate | 聚氯乙烯乳液聚合物 |
| E-SBR | SBR Emulsions Polymerisate | 丁苯橡胶乳液聚合物 |
| ESO | Epoxydized Soyabean Oil(DIN,ISO) | 环氧化豆油 |
| ETFE | Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer(GB) | 乙烯/四氟乙烯共聚物 |
| EU | (参见UE)Polyether based Polyurethane Rubber(ASTM) | 聚醚型聚氨本橡胶 |
| EVA | Ethylene Vinylacetate Copolymer(DIN,ISO) | 乙烯/乙酸乙烯酯共聚物 |
| EVAC | Ethylene Vinylacetate Rubber(GB) | 乙烯/乙酸乙烯酯橡胶 |
| FDAP | (参见DAP)Diallyl Phthalate(Resin) | 苯二酸二烯丙酯(树脂) |
| FEP | (参见PFEP)Perluoro Ethylene Propylene Copolymer(GB,DIN,ISO) | 全氟(乙烯丙烯)共聚物 |
| FLU | Viton | 维通橡胶 |
| FPM | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Rubber(ASTM) | 偏氟乙烯/六氟丙烯橡胶 |
| FRP | Fiber Reinforce Plastics | 纤维增强塑料 |
| FSI | Fluoro Methylsilicon Rubber(ASTM) | 含氟甲基硅烷橡胶 |
| GF | (参见GFK,RP)Glassfiber Plastics | 玻纤增强塑料 |
| GF-EP | Glassfiber Epoxy Plastics | E玻纤环氧塑料 |
| GFK | (参见GF,RP)Glassfiber Reinforced Plastics | 玻纤增强塑料 |
| GF-PF | Glassfiber Phenolic Plastics | 玻纤增强酚醛塑料 |
| GFRP | Glassfiber Reinforced Plastics | 玻纤增强塑料 |
| GF-UP | Glassfiber Polyester(Unsaturated) Plastics | 玻纤增强聚酯塑料(不饱和) |
| GR-I | Formerly Butyl Rubber(US) | 丁基橡胶 |
| GR-M | Chloroprene Rubber(US) | 氯丁橡胶 |
| GR-N | Nitril Rubber(US) | 丁腈橡胶 |
| GR-S | Styrol Butadiene Rubber(US) | 丁苯橡胶 |
| GUP | (参见GF-UP)GF Unsaturated Polyester Plastics | 玻纤增强聚酯塑料(不饱和) |
| HDPE | High Density Polyethylene(GB) | 高密度聚乙烯 |
| HIPS | High Impact Polystyrene(GB) | 耐高冲击性聚苯乙烯 |
| HMWPE | High Molecular Weight Polyethylene | 高分子量聚乙烯 |
| HR | (参见Butyl,PIBI)Brtyl Rubber,Isprene Isobutylene Copolymer(ASTM) | 丁基橡胶 |
| IR | Isoprene Rubber,Cis 1,4-Polyisoprene "Synthetic Natural Rubber"(ASTM,BS) | 异戊二烯橡胶 |
| KFK | Carbonfiber Reinforced Plastics(DIN) | 碳纤维增强塑料 |
| LDPE | Low Density Polyethylene(GB) | 低密度聚乙烯 |
| LLDPE | Linear Low Density Polyethylene | 线型低密度聚乙烯 |
| MBS | Methyl Methacrylate Butadiene Styrene Copolymer | 甲基丙烯酸甲酯/丁二烯/苯乙烯共聚物 |
| MC | Methyl Cellulose(GB) | 甲基纤维素 |
| MDPE | Medium Density Polyethylene(GB) | 中密度聚乙烯 |
| MF | Melamine Formaldehyde Rein(GB,DIN,ASTM,ISO) | 三聚氰胺甲醛树脂 |
| MOD | Modacrylic Fiber | 改性腈纶纤维 |
| MPF | Melamine Phenol Formaldehyde Resin(GB) | 三聚氰胺酚甲醛树脂 |
| NBR | (参见PBAN)Butadiene Acrylnitrile Rubber,Nitrile Rubber(ASTM,BS) | 丁腈橡胶 |
| NC | (参见CN)Nitrocellulose | 硝基纤维素 |
| NCR | Nitrile Chloroprene Rubber(ASTM) | 腈基氯丁橡胶 |
| NDPE | Low Pressure Polyethylene | 低压法聚乙烯 |
| NK,NR | Natural Rubber(ASTM) | 天然橡胶 |
| ODP | (参见DODP)Octyl Decyl Phthalate(ISO) | 苯二酸辛、癸酯 |
| OER | Oil Extended Rubber | 油充橡胶 |
| PA | Polyamide(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚酰胺 |
| PA4 | Pa from Butyrolactam | 尼龙4,聚丁内酰胺及纤维 |
| PA6 | Pa from Caprolactam(DIN,ISO) | 尼龙6,聚已内酰胺及纤维 |
| PA6I | Pa from Hexamethylene Diamine and Isophthalacid | 尼龙6I,间苯二酯六甲基二胺及纤维 |
| PA6T | Pa from Hexamethylenediamine and Terephthalicacid | 尼龙6T,聚对苯二甲酰已二胺及纤维 |
| PA66 | PA from Hexamothylene diamine and Adipic acid | 尼龙66,聚已二酰已二胺及纤维 |
| PA610 | PA from Hexamethylene diamine and Sebacic acid(DIN,ISO) | 尼龙610,聚癸二酸已二胺及纤维 |
| PA1010 | PA from Sebacicdiamine and Sebacic acid | 尼龙1010,聚癸二栈癸二胺及纤维 |
| PA11 | PA from 11 amine-Undeca acid(DIN,ISO) | 尼龙11,聚氨基十一酸及纤维 |
| PA12 | PA from Lauric Lactam(DIN,ISO) | 尼龙12,聚十二内酰胺及纤维 |
| PA6/12 | Mixed PA from Caprolactam and Dcdecanlactam(DIN,ISO) | 尼龙612, 聚已内酰胺和聚十二内酰胺混合物及纤维 |
| PA66/610 | Mixed PA from Hexamethylene diamine Adipic acid and Sebacic acid | 尼龙66/610及纤维 |
| PAA | Poly(acrylic acid)(GB) | 聚丙烯酸 |
| PAC | (参见PAN,PC)Polyacrylonitrile(IUPAC) | 聚丙烯腈及纤维 |
| PAN | (参见PAC,PC)Polyacrylonitrile(GB) | 聚丙烯腈 |
| PB | (参见PEB)Polybutene-1(GB,DIN) | 聚丁烯-1 |
| PBAN | (参见NBR)Butadiene Acrylonitrile Rubber | 丁腈橡胶 |
| PBR | Pyridine Butadiene Rubber(ASTM) | 丁吡橡胶 |
| PBS | (参见SBR)Butadiene Styrol Rubber | 丁苯橡胶 |
| PBT | (参见PB)Polybutene-1 | 聚丁烯-1 |
| PBTP | (参见PTMT)Polybutylene Terephthalate(GB,DIN) | 聚对苯二酸丁二醇酯 |
| PC | 1.Polycarbonate(GB,DIN,ASTM,ISO) 2.(参见PAC,PAN)Polyacrylnitrile(usually in textile industry) 3.Formerly:Afterchlorinated PVC | 聚碳酸酯 聚丙烯腈 氯化聚氯乙烯 |
| PCR | Polychloroprene Rubber | 氯丁橡胶 |
| PCTFE | Polychlorotrifluoroethylene(GB) | 聚三氟氯乙烯 |
| PDAP | Polyethylene Phthalate(GB,ISO) | 聚邻苯二酸二烯丙酯 |
| PE | Polyethylene(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚乙烯及纤维 |
| PEC | (参见CPE)Chlorinated Polyethylene(GB,DIN) | 氯化聚乙烯 |
| PeCe | (参见CPVC,PC,PVCC)After Chlorinated PVC | 氯化聚氯乙烯及纤维 |
| PEOX | Poly(ethylene)(GB,ISO) | 聚氧化乙烯 |
| PES | Polyester Fiber | 聚酯纤维 |
| PET | (参见PETP)Polyethyleneglycol Terephthalate | 聚对苯二酸乙二醇酯 |
| PETP | (参见PET)Polyethyleneglycol Terephthalate(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚对苯二酸乙二醇酯 |
| PF | Phenol Formaldehyde Resin(GB,DIN,ASTM,ISO) | 酚醛树脂 |
| PFEP | (参见FEP)Tetrafluoroethylene Hexafluoropropylene Copolymer | 四氟乙烯/六氟丙烯共聚物 |
| PI | 1.Polytrans Isoprene(BS) 2.Polyimide(GB) | 异戊二烯橡胶 聚酰亚胺 |
| PIB | Polyisobutylene(DIN,BS) | 聚异丁烯 |
| PIBI | (参见Butyl,IIR)Butyl Rubber,Isoprene Isobutene Rubber | 丁基橡胶 |
| PMI | Polymethacrylimide(GB) | 聚甲基丙烯酰亚胺 |
| PMMA | Polymethy Methacrylate(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| PMP | Poly-4-Methyl Pentene-1(DIN) | 聚-4-甲基戊烯-1 |
| PO | 1.Propylene Oxude Rubber(ASTM) 2.Polyolefine | 氧化丙烯橡胶 聚烯烃 |
| POM | Polyoxymethylene,Polyformaldehyde,Polyacetal(GB,DIN,ISO) | 聚甲醛 |
| POR | Polyepoxy Rubber | 环氧丙浣橡胶 |
| PP | Polypropylene(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚丙烯及纤维 |
| PPO | Polyphenylene Oxide(GB) | 聚苯醚 |
| PPS | Polyphenylene Sulfide(GB) | 聚苯硫醚 |
| PPSU | Polyphenylene Sulfone(GB,ISO) | 聚苯砜 |
| PS | Polystyrene(GB) | 聚苯乙烯 |
| PSAN | (参见SAN)Styrene Acrylnitrile Copolymer(DIN) | 苯乙烯/丙烯腈共聚物 |
| PSB | (参见SB)Styrene Butadiene Copolymer(DIN) | 苯乙烯/丁二烯共聚物 |
| PSI | Methylsilicone Rubber With Phonyl Group(ASTM) | 甲基苯基硅橡胶 |
| PSU | (参见PPSU)Polysulfon Resin(GB) | 聚砜树脂 |
| PTFE | Polytetrofluoroethy(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚四氟乙烯 |
| PTMT | (参见PBTP)Polytetramethylene Terephthalate | 聚四甲基对苯二酸 |
| PU | Hard Polyurethane Elastomer(BS) | 硬聚氨酯弹性体 |
| PUR | Polyurethane(GB,DIN,ISO) | 聚氨基甲酸酯 |
| PVA | (参见PVAC)1.德语Polyvinylacetate (参见PVAL)2.英语Polyvinylalcohol | 聚乙酸乙烯酯 聚乙烯醇及纤维 |
| PVAA | Polyvinyl Acetal | 聚乙烯醇缩醛纤维 |
| PVAC | Polyvinylacetate(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚醋酸乙烯,聚乙酸乙烯酯 |
| PVAL | Polyvinylalcohol(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚乙烯醇 |
| PVB | Polyvinylbrtyral(GB,DIN,ASTM) | 聚乙烯醇缩丁醛 |
| PVC | Polyvinylchloride(GB,DIN,ASTM,ISO) | 聚氯乙烯及纤维 |
| PVCA | (参见PVCAC)Vinylchloride-Vinylacetate Copolymer(GB,DIN) | 聚氯乙烯/聚乙酸乙烯酯共聚物 |
| PVCAC | (参见PVCA)Vinylchloride-Vinylacetate(ASTM) | 氯乙烯/乙酸乙烯酯 |
| PVCC | (参见CPVC,PC,PeCe)After chlorinated PVC(GB,DIN) | 氯化聚氯乙烯及纤维 |
| PVDC | Polyvinylidene Chloride(GB,DIN,ISO) | 聚偏二氯乙烯及纤维 |
| PVDF | (参见PVF2)Polyvinylidene Fluoride(GB,DIN,ISO) | 聚偏二氟乙烯 |
| PVF | Polyvinyfluoride(GB) | 聚氟二烯 |
| PVF2 | (参见PVDF)Polyvinylidene Fluoride | 聚偏二氟乙烯 |
| PVFM | (参见PVFO)Polyvinylformal(GB,DIN,ISO) | 聚乙烯醇缩甲醛及纤维 |
| PVFO | (参见PVFM)Polyvinylformal(DIN) | 聚乙烯醇缩甲醛 |
| PVK | Polyvinylcarbazole(GB,DIN,ISO0 | 聚乙烯咔唑 |
| PVP | Polyvinylpyrolidone(GB) | 聚乙烯吡咯烷酮 |
| PVSI | Methylsilicone Rubber with Phenyl and Vinyl Group(ASTM) | 甲基苯基乙烯基硅橡胶 |
| PY | Unsaturated Polyester Resin(BS) | 不饱和聚酯树脂 |
| RP | Reinforced Plastics(GB) | 增强塑料 |
| SAN | (参见PSAN)Styrene-Acrylnitrile Copolymer(GB,DIN,ISO) | 苯乙烯/丙烯腈共聚物 |
| SB | (参见PSB)Styrene-Butadiene(DIN,ISO) | 苯乙烯/丁二烯 |
| SBR | Styrene Butadiene Rubber(ASTM,BS) | 丁苯橡胶 |
| SBS | Styrene Butadiene Styrene block Polymer | 苯乙烯/丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物 |
| SCR | Styrene Chloroprene Rubber(ASTM) | 苯乙烯氯丁二烯橡胶 |
| SI | 1.Silicone(DIN,ISO) 2.Methylsilicone Rubber(GB,ASTM) | 硅硐 甲基硅橡胶 |
| SIR | 1.Silicone Rubber 2.Styrene Isoprene Rubber(ASTM) | 硅橡胶 苯乙烯异戊二烯橡胶 |
| SMR | Standardized Malaysian Rubber | 标准马来西来橡胶 |
| SMC | Sheet Molding Compound | 片状模塑料 |
| SMS | Sthrene Methylstyrene Copolymer(GB,DIN,ISO) | 苯乙烯甲基苯乙烯共聚物 |
| S-PVC | PVC Suspension Polymerized | 悬浮聚合聚氯乙烯 |
| SYN | Synthetic Fibers | 合成纤维类 |
| TCEF | Tricresyl phosphate(ISO) | 磷酸三氯乙酯 |
| TCF | (参见TCP,TKP,TTP)Tricresyl phosphate(DIN,ISO) | 磷酸三甲苯酯 |
| TCP | (参见TCP,TKP,TTP)Tricresyl phosphate(IUPAC) | 磷酸三甲苯酯 |
| TDI | Toluylene Diisocyanate | 甲代苯撑异氰酸酯 |
| TIOTM | Triisooctyl Trimellitate(DIN,ISO) | 偏苯三酸三异辛酯 |
| TKP | (参见TCF,TCP,TTP)Tricresyl phosphate | 磷酸三甲苯酯 |
| TM | Polysulfide Rubbers | 聚硫橡胶 |
| TMC | Thick Molding Compound | 聚酯粘稠模塑料 |
| TOF | (参见TOP)Triocty Phosphate,Tri-2-Ethylhexyl Phosphate(DIN,ISO) | 磷酸三辛酯,磷酸三(2-乙已基)酯 |
| TOP | (参见TOF)Trioctyl Phosphate(IUPAC) | 磷酸三辛酯 |
| TOPM | Tetraoctyl Pyromellitate(DIN,ISO) | 均苯四甲酸四辛酯 |
| TOTM | Trioctyl Trimellitate(DIN,ISO) | 偏笨三酸三辛酯 |
| TPA | (参见TPR)1,5-Trans Polypentene Rubber | 1,5-反式聚戊烯橡胶 |
| TPF | (参见TPP)Triphenyl Phosphate(DIN,ISO) | 磷酸三酚酯 |
| TPP | (参见TPF)Triphenyl Phosphate(IUPAC) | 醚酸三酚酯 |
| TPR | 1.(参见TPA)1,5-Trans Polypentene Rubber 2.(参见TR)Thermoplastic Rubber | 1,5-反式聚戊烯橡胶 热塑性橡胶 |
| TR | (参见TPR)Thermoplastic Rubber Butadiene Styrene Block Copolymer | 热塑性橡胶 丁苯嵌段共聚物 |
| TTP | (参见TCF,TCP,TKP)Tricresyl Phosphate | 磷酸三甲苯酯 |
| UE | Polyurethand Rubber(ASTM) | 聚氨酯橡胶 |
| UF | Urea Formaldehyde Resin(GB,DIN,ASTM,ISO) | 脲醛树脂 |
| UHMPE | Ultrahigh Molecular Weight Pe(GB) | 超高分子量聚乙烯 |
| UP | Unsaturated Polyester Resin(GB,DIN) | 不饱和聚酯树脂 |
| UP-G-G | Polyester prepregnated Glassfiber Texfile | 玻纤织物聚酯预浸渍物 |
| UP-G-M | Polyester Textilglass Mat Prepreg | 玻璃毡聚酯预浸渍物 |
| UP-G-R | Polyester Textilglass Roving Prepreg | 玻璃束聚酯预浸渍物 |
| UR | Polyurethane Rubber(BS) | 聚氨酯橡胶 |
| UA | Vinyl Acetate | 醋酸乙烯 |
| VAC | Vinyl Acetate | 醋酸乙烯 |
| VC | (参见VCM)Vinylchloride | 氯乙烯 |
| VC/E | Vinylchloride Ethylene Copolymer(GB) | 氯乙烯/乙烯共聚物 |
| VC/E/MA | Vinylchloride Ethylene Maleic Acid Copolymer(GB) | 氯乙烯/乙烯/马来酸共聚物 |
| VC/E/MA | Vinylchloride Ethylene Methylacrylate(ISO) | 氯乙烯/乙烯/丙烯酸甲酯 |
| VC/E/VAC | Vinylchloride Ethylene Vinylacetate Cipolymer(GB,ISO) | 氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯共聚物 |
| VCM | (参见VC)Vinylchloride | 氯乙烯单体 |
| VC/MA | Vinylchloride Maleic acid Copolymer(GB) | 氯乙烯/马来酸共聚物 |
| VC/MMA | Vinylchloride Methylmethacrylate(ISO) | 氯乙烯/甲基丙烯酸甲酯 |
| VC/OA | Vinylchloride Octylacrylate Copolymer(GB,ISO) | 氯惭烯/丙烯酸辛酯共聚物 |
| VC/P | Vinylchloride Propylene Copolymer | 氯乙烯/丙烯共聚物 |
| VC/VAC | Vinylchloride Vinylacetate Copolymer(GB,ISO) | 氯乙烯/醋酸乙烯共聚物 |
| VC/VDC | Vinylchloride Vinylacetate Copolymer(GB) | 氯乙烯/偏氯乙烯共聚物 |
| VF | Vulcanized Fiber | 硬化纸板 |
| VPF | Crosslinked Polyethylene | 交联聚乙烯 |
| VSI | Methylsilicone Rubber with Vinyl Group(ASTM) | 甲基乙烯基硅橡胶 |
| WM | Plasticizer |  |